## Slide 1
Lois de comportement des matériaux utilisés dans les contacts électriques pour application « flip chip ».
Soutenance de thèse de doctorat
présentée par
David MERCIER
Lundi 25 Novembre 2013
Thèse dirigée par Yves Bréchet (SIMaP) et
encadrée par Vincent Mandrillon (CEA-LETI) et Marc Verdier (SIMaP)
Indenteur Berkovich
4µm
1µm
100µm
Fissuration d’un film d’Alumine ALD épais de 40nm
Microinsert de Nickel ECD

## Slide 2
Intégration « 3D » =
Empilement + interconnexion électrique.
De la miniaturisation à l’intégration 3D…
Comment interconnecter électriquement les puces ?
1mm
60µm
Source : ITRS, “Intern. Technology Roadmap for Semiconductors: Assembly and Packaging”, 2009.
  Forte densité d’intégration
Objectifs : Miniaturiser et intégrer des composants à fort degré d’hétérogénéité.
Câblage filaire
Report de puce ou flip-chip

## Slide 3
Le procédé de report de puces avec technologie microinsert
10µm
1µm
Plot de connexion en Al(Cu)
Puce
Colle époxy
Réseau de microinserts
2µm
Matrice 4x4 de microinserts en Nickel électrodéposé
Microinsert en Nickel électrodéposé
Film mince d’Al(Cu 0,5-wt%) déposé par PVD
Pression de 3,2GPa/microinsert
Procédé de thermocompression
2 objectifs :
1) Etablir une connexion électrique et 2) réaliser un maintien mécanique.
Plot de connexion en Al(Cu)
Puce
Substrat en silicium

## Slide 4
Si
Puce
Empilement d’une puce sur un substrat par microinsertion
Problématique de la thèse
1µm
Vue en coupe d’un contact réalisé par microinsertion1
SiO2 /Si
Microinsert en Ni
SiO2 /Si
Al(Cu)
Al2O3
Colle
Courant électrique
Objectifs :
Compréhension de la mécanique de microinsertion.
Compréhension de la formation du contact électrique.
1Boutry H. et al., “Reliability Characterization and Process Optimization of Ni-based Microinsert Interconnections for Flip Chip Die on Wafer Attachment.”, 2009 IEEE 59th Electronic Components and Technology Conf., 2009, Vols 1-4, pp. 74-79.
Microinsert avant compression
Notes: Déformation des matériaux donc détermination des propriétés mécaniques des matériaux
Contact par fissuration de l’oxyde natif
pour les simulations numériques

## Slide 5
Plan de la soutenance de thèse
Introduction
Caractérisation mécanique des matériaux de contact
  Présentation de l’essai d’indentation instrumentée
  Etude des propriétés élasto-plastiques du film d’Al(Cu)
  Caractérisation du microinsert de Nickel
  Fissuration de l’oxyde d’Aluminium (Al2O3)
  Bilan des caractérisations
Etude d’un contact électrique sans singularité géométrique
  L’essai modèle de compression de barreaux croisés
  Evolution de la résistance électrique de contact
Etude de l’essai de microinsertion
  Présentation de l’essai de microinsertion
  Résultats expérimentaux et mécanismes de déformation
  Modélisation numérique à l’échelle du microinsert
  Modélisation numérique à l’échelle de la rugosité
Conclusion et Perspectives
Force
Essai de compression de barreaux croisés
Essai d’indentation instrumentée
Force
Essai de microinsertion
Force
Notes: Transition entre les parties….
Prop méca +essai modèle pour comprendre la formation du contact dans le cas de la microinsertion.

## Slide 6
I. Caractérisation mécanique des matériaux de contact
 Présentation de l’essai d’indentation instrumentée
Schématisation du Nano Indenteur®
Déplacement (h)
Force (F)
Mesure de la raideur en continu
Source : Fischer-Cripps A. C., “Nanoindentation – 2nd Edition.”, Springer, 2004.
Notes: Décharge supposée élastique  Raideur de contact

## Slide 7
Module d’Young
I. Caractérisation mécanique des matériaux de contact
 Extraction des propriétés mécaniques
Unique relation
Relation de Sneddon1,2
1Sneddon I. N., “Boussinesqs problem for a rigid cone.”, Proc. of the Cambridge Philosophical Soc., 1948, 44(4), pp. 492-507.
2Bulychev S. I. et al., “Determining Young’s modulus from the indentor penetration diagram.”, Zavod. Lab., 1973, 39, pp. 1137-1142.
Détermination du rayon de contact ac ?
4µm
20µm
20µm
Dureté

## Slide 8
I. Caractérisation mécanique des matériaux de contact
 Rhéologie d’un matériau semi-infini
h
hc
ac
ac
hc
h
Bourrelet
(pile-up)
Affaissement
(sink-in)
Modèle de Loubet et al.1
Modèle de Oliver et Pharr2
1Loubet J. L. et al., “Nanoindentation with a surface force apparatus.”, Mechanical properties and deformation behavior of materials having ultra-fine microstructures, Kluwer Academic Publishers, 1993. pp. 429-447.
Indenteur
2Oliver W. C. et Pharr G. M., “An improved technique for determining hardness and elastic modulus using load and displacement sensing indentation experiments.” J. of Mater. Res., 1992, 7(6), pp. 1564-1583.

## Slide 9
Plan de la soutenance de thèse
Introduction
Caractérisation mécanique des matériaux de contact
  Présentation de l’essai d’indentation instrumentée
  Etude des propriétés élasto-plastiques du film d’Al(Cu)
  Caractérisation du microinsert de Nickel
  Fissuration de l’oxyde d’Aluminium (Al2O3)
  Bilan des caractérisations
Etude d’un contact électrique sans singularité géométrique
  L’essai modèle de compression de barreaux croisés
  Evolution de la résistance électrique de contact
Etude de l’essai de microinsertion
  Présentation de l’essai de microinsertion
  Résultats expérimentaux et mécanismes de déformation
  Modélisation numérique à l’échelle du microinsert
  Modélisation numérique à l’échelle de la rugosité
Conclusion et Perspectives
Force
Essai de compression de barreaux croisés
Essai d’indentation instrumentée
Force
Essai de microinsertion
Force

## Slide 10
Mesures brutes
I. Caractérisation mécanique des matériaux de contact
 Extraction du module d’Young du film d’Al(Cu) par indentation Berkovich
Influence du substrat et des couches sous-jacentes
Al(Cu) – 650nm
Si – 725µm
SiO2 – 500nm

## Slide 11
I. Caractérisation mécanique des matériaux de contact
 Présentation du modèle élastique multicouche (1/2)
Modèle élastique multicouche
 Extension du modèle de Bec et al.1
11
1Bec S. et al., “A simple guide to determine elastic properties of films substrate from nanoindentation experiments.”, Phil. Mag., 2006, 86(33-35), pp. 5347-5358.
Nombreux modèles élastiques bicouches….
Notes: Déterminer la raideur de contact d’un indenteur pour le système film sur substrat.
Pour cela on considère que la réponse élastique du film s’additionne à la réponse élastique du substrat, par analogie avec un système de 2 ressorts en série.
- Bec donnant une relation permettant de calculer la valeur de la raideur des ressorts équivalents.

## Slide 12
I. Caractérisation mécanique des matériaux de contact
 Présentation du modèle élastique multicouche (2/2)
12
Film 0
Film i
Film n
Substrat
Indenteur
Mercier D. et al. , “Mesure de module d’Young d’un film mince à partir de mesures expérimentales de nanoindentation réalisées sur des systèmes multicouches.”, Matériaux & Techniques, 2011, 99, pp. 169-178.
Notes: On a étendu ce modèle à un syst. multicouche décrit de la même manière par une association de raideurs en série.
Le calcul des raideurs en série est obtenu à partir de la même relation que celle utilisée par Bec pour le bicouche.

## Slide 13
I. Caractérisation mécanique des matériaux de contact
1Read M. B. et al. “Mechanical behaviour of Contact Aluminum Alloy.”, MRS Proc., 2002, vol. 695.
2Zhao et al., “Simultaneous measurement of Young’s modulus, Poisson ratio, and coefficient of thermal expansion of thin films on substrates.”, J. Appl. Phys., 2000, 87(3), pp. 1575-1577.
 Extraction du module d’Young du film d’Al(Cu) par indentation Berkovich
Mesures brutes
Valeurs obtenues avec le modèle élastique MC
Module d’Young ≈ 52GPa
Valeurs biblio. = (40 – 59)GPa1,2

## Slide 14
I. Caractérisation mécanique des matériaux de contact
 Extraction de la dureté du film d’Al(Cu) par indentation Berkovich (1/2)
Mesures brutes
Influence du substrat et des couches sous-jacentes
Al(Cu) – 650nm
Si – 725µm
SiO2 – 500nm

## Slide 15
I. Caractérisation mécanique des matériaux de contact
On injecte le module d’Young du film déterminé à l’aide du modèle élastique MC1
 Extraction de la dureté du film d’Al(Cu) par indentation Berkovich (2/2)
On injecte l’aire de contact corrigée (modèle multicouche)
Mesures brutes
Valeurs obtenues avec les modèles de Han et al. et élastique MC
Dureté ≈ 0,19GPa
Valeurs biblio. = (0,17-0,2)GPa2
1Han S. M. et al., “Determining hardness of thin films in elastically mismatched film-on-substrate systems using nanoindentation.”, Acta Mater., 2006, 54(6), pp. 1571-1581.
2Read M. B. et al. “Mechanical behaviour of Contact Aluminum Alloy.”, MRS Proc., 2002, vol. 695.
 Loi de comportement

## Slide 16
I. Caractérisation mécanique des matériaux de contact
 Loi de comportement du film d’Al(Cu) (1/2)
Contrainte (s )
Déformation (e )
Comportement élastique
Loi de Hooke -
Comportement plastique
Loi d’Hollomon :
Module d’Young
Limite d’élasticité (se )
Fischer-Cripps A. C., “Nanoindentation – 2nd Edition.”, Springer, 2004.
 On a besoin pour les simulations numériques de E, n et se.
 Combinaison de géométries Berkovich et sphérique.

## Slide 17
Al(Cu)
Si
SiO2
Déplacement imposé Force mesurée
Indenteur rigide sphérique
Indentation sphérique (rayon 0,45µm)
 Un coefficient d’écrouissage de 0,09 et une limite d’élasticité de 46MPa sont déterminés pour le film d’Al(Cu).
Modélisation par éléments finis :
on fait varier le couple n et se.
 Comparaison des courbes F-h.
I. Caractérisation mécanique des matériaux de contact
 Loi de comportement du film d’Al(Cu) (2/2)

## Slide 18
Plan de la soutenance de thèse
Introduction
Caractérisation mécanique des matériaux de contact
  Présentation de l’essai d’indentation instrumentée
  Etude des propriétés élasto-plastiques du film d’Al(Cu)
  Caractérisation du microinsert de Nickel
  Fissuration de l’oxyde d’Aluminium (Al2O3)
  Bilan des caractérisations
Etude d’un contact électrique sans singularité géométrique
  L’essai modèle de compression de barreaux croisés
  Evolution de la résistance électrique de contact
Etude de l’essai de microinsertion
  Présentation de l’essai de microinsertion
  Résultats expérimentaux et mécanismes de déformation
  Modélisation numérique à l’échelle du microinsert
  Modélisation numérique à l’échelle de la rugosité
Conclusion et Perspectives
Force
Essai de compression de barreaux croisés
Essai d’indentation instrumentée
Force
Essai de microinsertion
Force

## Slide 19
I. Caractérisation mécanique des matériaux de contact
 Caractérisation mécanique d’un film de Nickel (ECD) par indentation Berkovich
Ni – 5,0µm
SiO2 – 0,5µm
Si – 725µm
Ti – 0,03µm
3µm
Observation au MEB
d’un film de Ni électrodéposé
Module d’Young ≈ 216GPa
Valeurs biblio. = 211GPa1
1Fischer-Cripps A. C., “Nanoindentation – 2nd Edition.”, Springer, 2004.
1Delobelle P. et al., Matériaux & Techniques, 2008, 96 (Hors-série), pp. 83-94.
Dureté ≈ 3GPa
Valeurs biblio. = (3-7)GPa1

## Slide 20
Plan de la soutenance de thèse
Introduction
Caractérisation mécanique des matériaux de contact
  Présentation de l’essai d’indentation instrumentée
  Etude des propriétés élasto-plastiques du film d’Al(Cu)
  Caractérisation du microinsert de Nickel
  Fissuration de l’oxyde d’Aluminium (Al2O3)
  Bilan des caractérisations
Etude d’un contact électrique sans singularité géométrique
  L’essai modèle de compression de barreaux croisés
  Evolution de la résistance électrique de contact
Etude de l’essai de microinsertion
  Présentation de l’essai de microinsertion
  Résultats expérimentaux et mécanismes de déformation
  Modélisation numérique à l’échelle du microinsert
  Modélisation numérique à l’échelle de la rugosité
Conclusion et Perspectives
Force
Essai de compression de barreaux croisés
Essai d’indentation instrumentée
Force
Essai de microinsertion
Force

## Slide 21
I. Caractérisation mécanique des matériaux de contact
 Caractérisation morphologique de l’oxyde natif d’Aluminium
Al2O3 ALD (85°C) – 40nm
SiO2 – 0,5µm
Si – 725µm
Al2O3 natif – 4nm
Al – 0,5µm
20nm
Grain d’Aluminium
Al2O3 ALD
Al2O3 natif
SiO2 – 0,5µm
Si – 725µm
Al2O3 natif – 4 nm
Al – 0,5µm
5nm
Grain d’Aluminium
Al2O3 natif
Observation au MET
d’un film d’Al (PVD)
Observation au MET
d’un film d’Al (PVD) avec un dépôt d’Al2O3 (ALD)
Epaisseur de l’oxyde natif d’Aluminium = 4nm
Solution = Dépôt d’Alumine amorphe plus épais !

## Slide 22
Valeurs obtenues avec le modèle de Hay et al.1
Valeurs bibliographiques
Valeurs obtenues
I. Caractérisation mécanique des matériaux de contact
 Caractérisation mécanique du film d’Al2O3 (ALD) par indentation Berkovich
1Hay J. et Crawford B., “Measuring substrate-independent modulus of thin films.”, J. Mater. Res., 2011, 26(6), pp. 727-738.
3Herrmann C. F. et al., “Properties of atomic layer deposited Al2O3/ZnO dielectric films grown at low temperatures for RF MEMS.”, Proc. of the SPIE on Micromachining and Microfabrication Process Technology X, 2005, 5715, pp. 159-166.
4Tripp M. K. et al., “The mechanical properties of atomic layer deposited alumina for use in micro- and nano-electromechanical systems.”, Sensors and Actuators A, 2006, 130-131, pp. 419-429.
5Bull S. J., “Mechanical response of atomic layer deposition alumina coatings on stiff and compliant substrates.”, J. Vac. Sci. Technol., 2012, A 30(1), pp. 160-1 - 160-8.²
Aux faibles enfoncements, on peut considérer l’échantillon comme un système bicouche (Al2O3/Al)…
 Modèle élastique bicouche de Hay et al.1
Module d’Young ≈ (133±11)GPa
Valeurs biblio. = (125-183)GPa2,3,4
 E=f(T)
Module d’Young (Al2O3 natif) ≈ 100-200GPa
Valeurs bibliographiques2,3,4
Valeurs obtenues

## Slide 23
I. Caractérisation mécanique des matériaux de contact
 Comportement élastique fragile du film d’Al2O3
« Modèle de la crème brûlée… »
Substrat
élastique plastique (Al)
Film élastique fragile (Al2O3)
1cm
Al2O3
Al
Indenteur sphérique de rayon R
t
 Contrainte à la rupture du film d’Alumine.
Analyse statistique des forces critiques (Weibull) et des diamètres de fissures pour différents rapports R/t.
 Forces critiques : 40 et 120µN, selon R/t.
  des fissures : 400 et 900nm, selon R/t.
Observations au MEB d’indents résiduels
2µm
Al2O3 (40nm – ALD) / Al (500nm – PVD)
R/t =1250
R/t =125
Al2O3 (40nm – ALD) / Al (500nm – PVD)
1µm
Palier à une force critique
600nm
R/t ≈10
Observation au MEB d’un indent résiduel

## Slide 24
I. Caractérisation mécanique des matériaux de contact
 Modélisation numérique de la fissuration du film d’Al2O3
t=40 nm – R=0,45µm
t=40 nm – R=5µm
t=30 nm – R=5µm
t=20 nm – R=5µm
Al2O3
Position radiale critique
 Rayon moyen des fissures
Al
Si
SiO2
Déplacement imposé Force mesurée
Indenteur sphérique rigide
 Evolution de la contrainte radiale sxx à la surface de la couche d’Alumine, à la position radiale critique en fonction de la force.
Contrainte radiale à la rupture entre 1 et 1,5GPa pour l’Alumine amorphe (ALD – 85°C).

## Slide 25
I. Caractérisation mécanique des matériaux de contact
 Bilan récapitulatif des résultats obtenus
 | Film d’Al(Cu) | Microinsert de Ni | Alumine native
Composition | Al(Cu wt-0,5%) | Ni | (Al2O3)
Observation microscopique |  |  | 
Type de dépôt (conditions) | PVD (450°C) | ECD (1,8A/dm2) | Formation à l’air libre (T et P amb.)
Module d’Young | 52GPa | 216GPa | (100-200)GPa
Propriétés plastiques | Coef. d’écrouiss. = 0,9 Lim. d’élast.= 46MPa | Dureté = 3GPa | -
Contrainte normale à la rupture | - | - | 1-1,5GPa pour de l’Alumine amorphe (ALD - 85°C)
Méthodes | Modèle élastique multicouche + Loi de comportement |  | Analyse statistique couplée à une modélisation par éléments finis
10nm
Al
Al2O3 natif
4µm
6µm

## Slide 26
Plan de la soutenance de thèse
Introduction
Caractérisation mécanique des matériaux de contact
  Présentation de l’essai d’indentation instrumentée
  Etude des propriétés élasto-plastiques du film d’Al(Cu)
  Caractérisation du microinsert de Nickel
  Fissuration de l’oxyde d’Aluminium (Al2O3)
  Bilan des caractérisations
Etude d’un contact électrique sans singularité géométrique
  L’essai modèle de compression de barreaux croisés
  Evolution de la résistance électrique de contact
Etude de l’essai de microinsertion
  Présentation de l’essai de microinsertion
  Résultats expérimentaux et mécanismes de déformation
  Modélisation numérique à l’échelle du microinsert
  Modélisation numérique à l’échelle de la rugosité
Conclusion et Perspectives
Force
Essai de compression de barreaux croisés
Essai d’indentation instrumentée
Force
Essai de microinsertion
Force

## Slide 27
Dépl. (mm)
Détection du contact
Ktot
Charge
Force (N)
KS
Mesure électrique
II. Etude d’un contact électrique sans singularité géométrique
 Présentation de l’essai modèle de compression de barreaux croisés
Pas de claquage de l’oxyde
Pas d’échauffement du contact
Pas de glissement
Pas de vibration
Compression de barreaux croisés dans la configuration de films minces
V
F
Zone de contact
i
i
Voltmètre
V
Ressorts
Système de guidage
Mesures 4fils
Lentilles identiques
Force
1cm
Lentille de silice avec un dépôt d’Al (PVD)
Notes: Essai modèle…

## Slide 28
Plan de la soutenance de thèse
Introduction
Caractérisation mécanique des matériaux de contact
  Présentation de l’essai d’indentation instrumentée
  Etude des propriétés élasto-plastiques du film d’Al(Cu)
  Caractérisation du microinsert de Nickel
  Fissuration de l’oxyde d’Aluminium (Al2O3)
  Bilan des caractérisations
Etude d’un contact électrique sans singularité géométrique
  L’essai modèle de compression de barreaux croisés
  Evolution de la résistance électrique de contact
Etude de l’essai de microinsertion
  Présentation de l’essai de microinsertion
  Résultats expérimentaux et mécanismes de déformation
  Modélisation numérique à l’échelle du microinsert
  Modélisation numérique à l’échelle de la rugosité
Conclusion et Perspectives
Force
Essai modèle de compression de barreaux croisés
Essai d’indentation instrumentée
Force
Essai de microinsertion
Force

## Slide 29
II. Etude d’un contact électrique sans singularité géométrique
 Evolution de la résistance électrique de contact en fonction de la force appliquée
Résistance élec.de contact exp. (contact lisse)
Résistance élec.de contact exp. (contact rugueux)
2nm RMS
31nm RMS
Contact rugueux : Faible décroissance de la résist. élec. de cont. (1W à 10mW).
Contact lisse : Forte décroissance de la résist. élec. de cont. (10MW à 10mW)

## Slide 30
II. Etude d’un contact électrique sans singularité géométrique
 Evolution de la résistance électrique de contact en fonction de la force appliquée
Contact entre films minces lisses Al-Al (R=6mm et vitesse de chargement=0,2N/s)
3
2
1
R > 1MW
1MW > R > 1W
1W > R
3 différentes phases sont observées durant la formation du contact.
Quels sont les mécanismes de formation du contact ?
Quel est le mode de conduction prépondérant pour chaque phase ?

## Slide 31
II. Etude d’un contact électrique sans singularité géométrique
 Evolution de la résistance électrique de contact en fonction de la force appliquée
Hypothèse : Effet tunnel à faibles forces1,2
1R. S. Timsit, “Electrical contact resistance: fundamental principles”, in Electrical Contacts: Principle and Applications (ed. By P. G. Slade - Marcel Dekker, pp. 45-51, 1999).
2J. G. Simmons, “Generalized Formula for the Electric Tunnel Effect between Similar Electrodes Separated by a Thin Insulating Film.” Journal of Applied Physics, 1963, 34(6), 1793-1803.
1
R > 1MW
Contact entre films minces lisses Al-Al (R=6mm et vitesse de chargement=0,2N/s)
L’effet tunnel semble être prépondérant à faibles forces (<5N).
Contact Al-Al2O3-Al
Pas de fissuration
Résistance électrique de contact expérimental
Résistance électrique tunnel avec F=0,1eV

## Slide 32
II. Etude d’un contact électrique sans singularité géométrique
 Evolution de la résistance électrique de contact en fonction de la force appliquée
Hypothèse : Le mode de conduction balistique contrôle le régime transitoire1,2
1R. S. Timsit, “Electrical contact resistance: fundamental principles”, in Electrical Contacts: Principle and Applications (ed. By P. G. Slade - Marcel Dekker, pp. 45-51, 1999).
2Y. V. Sharvin, Zh. Exp. Teor. Fiz., 1965, 48.
Contact entre films minces lisses Al-Al (R=6mm et vitesse de chargement=0,2N/s)
2
1MW > R > 1W
Résistance élec. de contact exp.
Rayon de cont. éq. (modèle Sharvin)
Fracture de l’Alumine native
Effet
tunnel
Conduction balistique prépondérante durant le régime transitoire  Contact Al-Al
Notes: -En faisant l’hypothèse d’un régime de conduction balistique, la relation de Sharvin appliquée à un seul spot de contact nous permet de donner une borne supérieure au rayon des éventuels spots de contacts. Cette relation valable pour des rayons de contact inférieurs au lpm des e- dans l’Al.

## Slide 33
II. Etude d’un contact électrique sans singularité géométrique
 Analyse du contact électrique à fortes forces
Contact entre films minces lisses Al-Al (R=6mm et vitesse de chargement=0,2N/s)
1Mandrillon V., “Evaluation de la contribution de « spreading » lors de la mesure de résistance électrique de contact entre films minces métalliques en configuration « 4 fils ». ”, Rapport interne CEA-LETI, 2012..
Résistance électrique de contact expérimental
Résistance électrique d’étalement (spreading)1
Résistance électrique de contact expérimental
Contribution majeure de la résistance électrique d’étalement à fortes forces.
Très faible aire de contact électrique (métal-métal).

## Slide 34
II. Etude d’un contact électrique sans singularité géométrique
 Modélisation analytique à l’aide du modèle de contact de Hertz
Contact entre films minces lisses Al-Al (R=3 et 6mm et vitesse de chargement=0,2N/s)
1K. L. Johnson, “Contact mechanics.” (Cambridge University Press, 1987)..
Théorie de Hertz1
 Avec E et u de la silice (lentilles)
Déformation à la fissuration
Stabilisation du contact
Contrainte normale à la rupture d’environ (50-100)MPa pour l’Alumine native (≈20x plus faible que pour l’Alumine amorphe (ALD – 85°C)).
Notes: La fissuration de AlO détermine l’evolution de Rc
Les films é tant lisses on suppose que cette fissuration est imposée par la deformation planaire du film d’Al sous jacent elle-même imposée par celle de la lentille de Silice
On utilise donc les déformations planaires telles que décrites par la théoryie du contaty sphérique dehertz (

## Slide 35
II. Etude d’un contact électrique sans singularité géométrique
Contact électrique
Structure du contact
Contact métallique transitoire
Contact stable
e-
e-
e-
e-
e-
Effet Tunnel
e-
Al
Al
Al2O3
3
2
1
3
2
1
 Bilan sur la formation du contact électrique en l’absence de singularité géometrique
La rugosité est un paramètre prépondérant sur la formation du contact.
Le contact électrique Al-Al se forme par fissuration de l’oxyde natif.
Contrainte normale à la rupture de l’Alumine native ≈ (50-100)MPa.
Fracture de l’Alumine native

## Slide 36
Plan de la soutenance de thèse
Introduction
Caractérisation mécanique des matériaux de contact
  Présentation de l’essai d’indentation instrumentée
  Etude des propriétés élasto-plastiques du film d’Al(Cu)
  Caractérisation du microinsert de Nickel
  Fissuration de l’oxyde d’Aluminium (Al2O3)
  Bilan des caractérisations
Etude d’un contact électrique sans singularité géométrique
  L’essai modèle de compression de barreaux croisés
  Evolution de la résistance électrique de contact
Etude de l’essai de microinsertion
  Présentation de l’essai de microinsertion
  Résultats expérimentaux et mécanismes de déformation
  Modélisation numérique à l’échelle du microinsert
  Modélisation numérique à l’échelle de la rugosité
Conclusion et Perspectives
Force
Essai de compression de barreaux croisés
Essai d’indentation instrumentée
Force
Essai de microinsertion
Force

## Slide 37
III. Etude de l’essai de microinsertion
 Présentation de l’essai de microinsertion avec mesure électrique1
A
V
Ni
2µm
Al
2µm
Mesure électrique
Force
Temps
Charge
Décharge
Dérive thermique
Dérive thermique
Force maximale
300s
300s
600s
600s
1Diop M. D., “Contribution à l'étude mécanique et électrique du contact localisé : Adaptation de la nanoindentation à la microinsertion.” , Thèse de Doctorat, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, France, 2009.
Compression de 3,2 GPa
2µm
2µm
Notes: Combinaison originale (résistance électrique + mécanique)

## Slide 38
III. Etude de l’essai de microinsertion
SiO2/Si
Microinsert rugueux
Ni
SiO2/Si
Ti/Cu/Ti/Al(Si)
Al2O3
Microinsert rugueux de Ni
Al(Cu)
SiO2/Si
Microinsert rugueux
Ni
SiO2/Si
Ti/Cu/Ti/Al(Si)
Al2O3
Microinsert rugueux de Ni
Al(Cu)
SiO2/Si
Microinsert rugueux
Ni
SiO2/Si
Ti/Cu/Ti/Al(Si)
Al2O3
Microinsert rugueux de Ni
Al(Cu)
Diop M. D., “Contribution à l'étude mécanique et électrique du contact localisé : Adaptation de la nanoindentation à la microinsertion.” , Thèse de Doctorat, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, France, 2009.
Nikolic B. et Allen P. B., “Electron transport through a circular constriction.”, Physical Review B, 1960, 60, pp. 3963.
3
4
2
1
 Résultats expérimentaux et mécanismes de déformation
3
4
2
1
SiO2/Si
Al(Cu)
Microinsert rugueux de Ni
SiO2/Si
Ti/Cu/Ti/Al(Si)
Al2O3
Notes: - Proposition scénario à partir des travaux de Diop
Microinsert rugueux contrairement à Diop
-1ere etape : rugosité pas d’effet tunnel
- 2me etape :étitrement film al et donc al2O3…

## Slide 39
 Caractérisation morphologique du microinsert de Nickel
5µm
hinsert= 8 -10µm
Ø 12µm
Cu – 0,25µm
Ti – 0,03µm
Al(Si) – 1µm
SiO2 – 0,5µm
Si – 725µm
Insert de Ni
Ti – 0,05µm
Observation au MEB d’un microinsert de Ni électrodéposé
1Duvivier P. Y., “Etude expérimentale et modélisation du contact électrique et mécanique quasi-statique entre surfaces rugueuses d’or : application aux micros-relais MEMS.”, Thèse de Doctorat, Ecole Nationale Supérieure des Mines de Saint-Etienne, France, 2011.
Observation AFM de la surface d’un microinsert de Ni électrodéposé
III. Etude de l’essai de microinsertion

## Slide 40
III. Etude de l’essai de microinsertion
 Modélisation numérique à l’échelle d’une rugosité
Al2O3
Al(Cu)
Déplacement imposé Force mesurée
Rugosité
de Ni
Al(Cu)
Rugosité de Ni
Al2O3
Fissuration de l’Alumine
Trois rayons de rugosités : 65, 260 et 455nm.
On cherche à déterminer directement la contrainte radiale dans l’Alumine native.
Fissures sous les rugosités
Pression locale de fissuration : 90 à 370MPa .
Pressions atteintes dés le début du contact (pour qq mN).
Validation de l’absence de régime tunnel.
Contrainte de traction maximale à 1,2x le rayon de contact.
Notes: Seuil minimum de pression à partir de laquelle il y a fissuration…

## Slide 41
Début de fiss. : 80 à 130MPa
Fin de fiss. : 180 à 230MPa
Le contact se forme par fissurations de l’oxyde natif sous les rugosités, puis au bord du microinsert…
Traction
Compression
III. Etude de l’essai de microinsertion
 Modélisation numérique à l’échelle du microinsert
Al(Cu)
Si
SiO2
Déplacement imposé Force mesurée
Microinsert
en Ni
Si
SiO2
Microinsert
en Ni
Al(Cu)
Pénétration de l’insert dans le film d’Al(Cu)
Pinit
Pfin
Début de la fissuration - Riso=Rinsert
Fin de la fissuration - Riso=0
Fissures sous les rugosités
Déformation Al(Cu)  Déformation Al2O3
Notes: Potentiellement fissuration assez rapidement sous le microinsert
Rugo + effet d’écoulement sous le microinsert se combine pour fissurer l’oxyde natif.

## Slide 42
III. Etude de l’essai de microinsertion
 Scénario de la formation du contact électrique (microinsert de  12µm)
SiO2/Si
Al(Cu)
Microinsert rugueux de Ni
SiO2/Si
Ti/Cu/Ti/Al(Si)
Al2O3
0µm
0mN
0GPa
0,15µm
2mN
0,02GPa
1,2µm
130mN
1,14GPa
4,9µm
250mN
2,21GPa
6,3µm
362mN
3,20GPa
Al2O3
SiO2/Si
Microinsert rugueux
Ni
SiO2/Si
Ti/Cu/Ti/Al(Si)
Microinsert rugueux de Ni
Al(Cu)
Ecrasement
des rugosités
SiO2/Si
Microinsert rugueux
Ni
SiO2/Si
Ti/Cu/Ti/Al(Si)
Al2O3
Microinsert rugueux de Ni
Al(Cu)
Vue en coupe
Aire de contact élec.
Vue de dessus
Déf. plastique du film d’Al(Cu)
Déf. plastique
de la base
Déf. plastique
du microinsert

## Slide 43
Conclusion
Caractérisation mécanique des matériaux de contact utilisés dans le procédé de report de puce par thermocompression.
  Développement d’un modèle élastique multicouche original.
  Modélisations numériques pour l’identification des lois de comportement nécessaires (Al(Cu), Ni, Al2O3).
Etude quantitative du contact électrique par compression de barreaux croisés.
  Développement d’un banc de caractérisation spécifiques pour la configuration avec films minces d’Al.
  Compréhension de l’établissement du contact électrique (effet tunnel, conduction balistique et régime permanent).
  Rôle prépondérant de l’Alumine native.
Mesure mécanique et électrique d’un essai réel de microinsertion.
  Analyse de la déformation des matériaux.
  Seuils mécaniques de la fissuration de l’Alumine native à l’échelle de la rugosité de surface et du microinsert.
  Scénario de formation du contact électrique en fonction de la force appliquée.

## Slide 44
Perspectives et Remerciements
Formation du contact dans le cas réel avec une matrice de microinserts.
10µm
Matrice 4x4 de microinserts en Nickel électrodéposé
Observation du sommet des microinserts par profilomètrie optique
Nouveaux matériaux de contact & nouvelles géométries ?
1µm
Technologie de report de puce avec microtubes1
1Goubault de Brugière, B. et al., “Electro-mechanical studies of micro-tube insertion into Al–Cu pads for 10μm pitch interconnection technology and 3D applications.”, Microelectronic Engineering, 2013, 107, pp. 84-90.
Merci
de votre attention...