## Slide 1
Sample: AuBPs57nmx17nm
% Glycerol | RI | LSPR / nm
0 | 1.333 | 788
10 | 1.345 | 791
20 | 1.357 | 793
30 | 1.371 | 797
40 | 1.384 | 800
50 | 1.398 | 805
60 | 1.413 | 809
70 | 1.428 | 814
80 | 1.443 | 819
90 | 1.458 | 823
100 | 1.474 | 827
14/11/22B

## Slide 2
15/11/22B
% Glycerol | RI | LSPR / nm
0 | 1.333 | 729
10 | 1.345 | 733
20 | 1.357 | 735
30 | 1.371 | 737
40 | 1.384 | 744
50 | 1.398 | 747
60 | 1.413 | 751
70 | 1.428 | 756
80 | 1.443 | 760
90 | 1.458 | 764
100 | 1.474 | 768
Sample: AuBPs87nmx30nm

## Slide 3
15/11/22C
% Glycerol | RI | LSPR / nm
0 | 1.333 | 662
10 | 1.345 | 665
20 | 1.357 | 669
30 | 1.371 | 671
40 | 1.384 | 674
50 | 1.398 | 677
60 | 1.413 | 680
70 | 1.428 | 684
80 | 1.443 | 687
90 | 1.458 | 690
100 | 1.474 | 693
Sample: AuBPs72nmx25nm

## Slide 4
17/11/22A
% Glycerol | RI | LSPR / nm
0 | 1.333 | 562
10 | 1.345 | 564
20 | 1.357 | 566
30 | 1.371 | 568
40 | 1.384 | 569
50 | 1.398 | 571
60 | 1.413 | 573
70 | 1.428 | 575
80 | 1.443 | 577
90 | 1.458 | 579
100 | 1.474 | 581
Sample: AuDecahedra30nm

## Slide 5
17/11/22B
% Glycerol | RI | LSPR / nm
0 | 1.333 | 598
10 | 1.345 | 600
20 | 1.357 | 603
30 | 1.371 | 605
40 | 1.384 | 607
50 | 1.398 | 610
60 | 1.413 | 613
70 | 1.428 | 617
80 | 1.443 | 619
90 | 1.458 | 621
100 | 1.474 | 624
Sample: AuDecahedra51nm