第9章 铝合金热裂表征技术

- 9.1 热裂缺陷的微观表征方法

铝合金热裂是发生在凝固末期或近固相线温度区间内的开裂缺陷，其形成过程与凝固收缩、热收缩、晶界液膜连通性、补缩能力以及晶粒间桥接状态密切相关。与服役过程中出现的疲劳裂纹或室温脆性裂纹不同，热裂通常萌生于糊状区或其邻近区域，裂纹路径与晶界、枝晶间通道和低熔点残余液相之间具有显著对应关系。热裂研究通常需要通过系统表征回答几个更具体的问题：裂纹究竟位于热节、厚壁区还是几何突变区；裂纹沿晶界还是穿晶扩展；晶界处是否存在连续液膜、低熔点共晶或第二相富集；裂纹是已经完全开通的开放热裂，还是尚被残余液相部分填充的偏析型裂纹源。这些问题的澄清，是后续机理讨论、评价指标构建和工艺优化的基础。

热裂表征在研究方法上具有明显的层次性。首先是宏观观察与低倍显微观察，用于识别裂纹的总体分布、主裂纹和支裂纹的空间关系，以及裂纹是否在热节、试棒根部或约束最强位置集中出现。其次是中高倍率显微表征，重点利用光学显微镜、扫描电子显微镜和能谱分析揭示裂纹路径、断口形貌、残余液膜痕迹以及晶界第二相的成分特征。最后是更高分辨率的界面与析出相表征，主要依赖透射电子显微镜，在纳米尺度分析晶界膜层、细小析出相和位错结构，从而解释不同成分或工艺条件下热裂敏感性差异的深层原因。从研究流程看，这三类方法通常呈逐步深入关系：先通过大视场观察确定裂纹分布位置，再通过高倍率和成分分析解释局部开裂特征，最后通过纳米尺度表征讨论晶界和析出相的作用。

热裂研究中，“表征”与“评价”具有不同侧重。表征强调的是获取热裂缺陷及其周边组织状态的直接证据，例如裂纹形貌、晶界路径、残余液相和偏析相的空间分布；评价则强调把这些观察结果转化为可比较、可统计和可分级的指标，例如裂纹长度、裂纹宽度、裂纹面积分数、HTS 等级、CSC 指数和 HTI 参数。二者在实际研究中又紧密耦合，因为许多评价指标都建立在前期显微图像和裂纹观察基础之上。按微观表征方法与定量表征体系的顺序展开，更符合热裂研究的实际逻辑。显微表征并不仅是“证明有裂纹”的辅助步骤，而是建立组织、工艺和缺陷三者联系的关键环节。例如，若仅知道某一合金在某种浇注条件下裂纹更多，只能得到“结果差异”；但通过显微观察晶粒是否粗化、晶界液膜是否连续、第二相是否在晶界富集以及裂纹尖端是否存在桥接痕迹，才能进一步解释差异形成的原因。尤其是在本章涉及的 Y、V、Pr、Ce 等微量元素或稀土元素调控研究中，组织变化往往是评价热裂敏感性差异的首要证据。因此，本节各类显微方法的讨论，不仅服务于缺陷识别，也服务于机理分析和评价体系构建。

- 9.1.1 光学显微镜（OM）表征

光学显微镜（optical microscopy, OM）是热裂研究中最基础、也是使用频率最高的显微手段。其核心优势并不在分辨率，而在于视野较大、制样难度适中、能够较好地保持裂纹与周边组织的空间关系。对于热裂这种既有宏观裂缝又有微观晶间裂纹的缺陷，OM 适合承担第一轮识别任务。通过低倍或中倍观察，研究者能够快速判断裂纹是否沿晶界扩展、是否在热节或试样根部汇聚、不同壁厚或不同试样直径下裂纹严重程度是否变化，以及裂纹附近是否存在明显的柱状晶、粗大枝晶或组织梯度。

OM 表征热裂的第一前提是合理制样。铝合金热裂样品通常需沿裂纹扩展方向或垂直裂纹方向取样，再经过磨、抛和腐蚀后进行观察。磨抛过程的重点并不是单纯获得镜面，而是尽量减少裂纹边缘的拖拽、抹平和嵌屑，以免误判裂纹宽度或把本来处于张开状态的裂纹“磨闭”。对铝合金而言，常见的 Keller 试剂可用于晶粒和枝晶组织显示；若研究重点是晶界低熔点相、共晶组织或偏析带，则还需要选用更有针对性的腐蚀方法。制样完成后，一般先在低倍下观察裂纹总体分布，再逐步放大到能够辨认枝晶臂、晶界和裂纹尖端区域的倍率。除了制样本身，取样位置也会显著影响 OM 结果的解释价值。若样品来自热节、浇道交汇区、约束最强位置或试棒与浇注系统连接处，则更容易观察到代表热裂形成条件的组织特征；若随意在远离裂纹位置处取样，则得到的只是一般铸态组织，难以反映裂纹形成的真实局部状态。因此，热裂研究中的 OM 观察通常强调“裂纹附近取样”和“有代表性的对比位置取样”并行：前者用于揭示裂纹尖端及其周边组织状态，后者用于说明裂纹区与非裂纹区之间的组织差异。

OM 在热裂研究中的第一项典型功能，是裂纹路径识别。铝合金热裂最常见的扩展路径是晶间或枝晶间路径，因此在 OM 图像中，裂纹常表现为沿晶粒边界或枝晶间区域曲折延伸，并伴有分叉、桥接和局部钝化现象。与后期加工损伤形成的机械裂纹相比，热裂更容易表现出晶间扩展和与凝固组织紧密耦合的特征。热裂沿晶界扩展的原因及其与凝固组织的关系，往往首先通过 OM 观察得到直观认识。

OM 的第二项功能，是识别裂纹与组织背景之间的关系。热裂从来不是脱离组织独立存在的，它的发生与晶粒尺寸、柱状晶与等轴晶比例、枝晶粗细、共晶组织分布以及热节区域的组织不均匀性密切相关。一般而言，晶粒粗大、枝晶通道长且液相补缩路径较长的组织更容易发生热裂；而较均匀的等轴细晶组织有利于缩短补缩路径并增加晶粒桥接机会，从而降低裂纹贯通概率。OM 虽然无法直接测量纳米尺度液膜厚度，却能有效观察晶粒是否粗化、枝晶是否粗大、热节处是否形成明显组织梯度，这些信息对热裂机理判断十分关键。

光学显微观察对不同组织状态下热裂敏感性的识别十分直接。以 Al-4.4Cu-1.5Mg-0.15Zr 系合金为例，随 Y 或 V 元素含量变化，金相组织可表现出由粗大树枝晶向更均匀细小组织转变、再在过量添加时重新粗化的过程。晶粒尺寸、枝晶形貌与组织均匀性的变化，往往与热裂倾向的先降低后升高相对应。这类金相图像一方面可以反映晶粒细化和枝晶熔断等组织演变特征，另一方面也为解释热裂敏感性的变化提供了直接组织依据。如图9-1所示，相关研究中，不同 Y 元素加入量下 Al-4.4Cu-1.5Mg-0.15Zr 合金的金相组织显示出明显的树枝晶细化与等轴化趋势，而在过量加入时又出现组织粗化。

#### 图9-1: 不同 Y 元素加入量下 Al-4.4Cu-1.5Mg-0.15Zr 合金的金相组织图

热裂裂纹处的微观组织图像比单纯的宏观裂纹照片更能体现 OM 的价值。通过对裂纹处截面的观察，可以直接识别裂纹是否沿晶界扩展、晶间是否存在被拉断的桥接结构、局部是否保留液膜补缩痕迹，以及不同成分下裂纹周围组织是否存在明显差异。例如，对不同 Y 含量 Al-4.4Cu-1.5Mg-0.15Zr 合金裂纹处微观组织的比较表明，随着低熔点相和液膜数量增加，晶间搭桥增多、液膜补缩痕迹更明显，而过量脆性相聚集又会重新加剧开裂。这类图像与前述金相组织图配合使用时，可以把“组织状态”与“裂纹形态”更紧密地联系起来。

OM 的第三项价值，在于为后续定量分析提供原始图像数据。裂纹长度、裂纹面积分数、单位面积裂纹数量以及晶粒尺寸等指标，很多都源于 OM 图像的数字化处理。研究者常在统一倍率下采集多幅图像，再借助 ImageJ、Image-Pro Plus 等软件进行裂纹边界提取、长度测量和面积统计。由于 OM 图像便于批量获取且视场较大，在实际应用中，OM 常与定量金相分析联合使用。对于热裂敏感性研究而言，单纯“观察到晶粒变细”往往不足以支撑定量结论，而需要进一步给出平均晶粒尺寸、二次枝晶间距或裂纹附近特征尺度的统计结果。借助图像分析软件，可在多个视场中重复测量晶粒尺寸并取平均值，再将其与热裂敏感性指标进行对照。这样做的意义在于，把 OM 从定性观察工具转化为可支持定量比较的数据来源。

当然，OM 的局限也很明确。第一，它难以直接揭示极薄液膜、纳米析出相和细尺度偏析层。第二，它只能提供二维截面信息，对三维裂纹网络、裂纹内部分叉和局部闭合状态的揭示有限。第三，它不能独立给出成分信息，无法准确判断裂纹路径上出现的亮白相或暗灰相究竟是哪种第二相。因此，在热裂研究中，OM 更适合承担总体识别和初步分类任务，而更深入的界面和成分分析则需要 SEM 和 EDS 继续完成。

- 9.1.2 扫描电子显微镜（SEM）与能谱分析（EDS）

扫描电子显微镜（scanning electron microscopy, SEM）是热裂微观表征中最关键的高倍率手段之一。相较于 OM，SEM 具有更高的空间分辨率和更强的表面形貌识别能力，尤其适用于观察裂纹断口、枝晶臂暴露、晶间桥接断裂、裂纹张开程度以及残余液相凝固后的表面起伏。对于热裂这种典型的晶间开裂缺陷，SEM 可以把 OM 只能模糊辨认的形貌细节放大到足以支撑机理讨论的程度。

SEM 的第一项典型用途是断口形貌观察。热裂断口通常不同于室温塑性断裂的韧窝形貌，而常呈现为晶间扩展主导、表面较平滑但伴有枝晶臂残留和桥接断裂特征。若裂纹在凝固末期形成且液相补缩有限，断口往往表现出明显的张开特征；若裂纹形成过程中仍存在一定液相补缩，则裂纹表面可能出现局部填充、桥接和不完全分离状态。通过 SEM 观察这些细节，可以较为可靠地区分开放热裂、偏析热裂以及尚未完全贯通的裂纹源。

SEM 的第二项用途是裂纹尖端与晶界区域分析。热裂通常优先发生在晶界液膜薄弱、补缩困难、第二相富集或应力集中区域。高倍率下，SEM 能够观察裂纹尖端附近是否存在孤立液池、晶界两侧是否保留桥接、裂纹路径是否紧贴某类第二相分布，甚至可以看出裂纹是沿连续晶界快速扩展，还是在局部桥接处被短暂钝化。这些细节对于解释裂纹的扩展控制机制十分重要。

#### 图9-2: 合金裂纹处微观组织的 SEM 图

如图9-2所示，裂纹附近可清晰观察到晶间断裂特征、液膜撕裂形态以及局部桥接痕迹。该结果表明，热裂扩展并非随机发生，而是与晶界液膜的连续性、局部补缩状态及晶间结合强度密切相关。与光学显微镜相比，SEM 图像能够更清楚地揭示裂纹尖端和断口附近的细尺度形貌，为分析热裂扩展机制提供更直接的证据。

在热裂定量研究中，SEM 还具有裂纹几何量测功能。相较于 OM，SEM 图像在裂纹边界识别上更清楚，特别适合测量裂纹宽度、裂纹张开位移和局部裂纹间距。Bagheri 等人在提出铝合金定量热裂判据时，就通过 SEM 图像测量不同加载速率下裂纹平均宽度和裂纹数量，以建立裂纹数量、裂纹宽度与有效应变之间的量化关系。由此可见，SEM 并非只是断口观察工具，也可直接参与裂纹几何量和评价指标的构建。在热裂研究中，SEM 还承担“连接微观表征与定量评价”的角色。很多时候，研究者不仅要看裂纹是什么样，还要测量裂纹有多宽、开口有多大、局部断裂区域有多少条裂纹。由于 SEM 图像边界清楚、对比度高，因此特别适合开展裂纹几何量测。对于开放热裂而言，裂纹开口宽度往往与局部拉伸应变和补缩失效程度相关；对于偏析热裂而言，虽然裂纹宽度可能较小，但其晶界区域的结构变化依然可以通过 SEM 识别出来。

仅依赖 SEM 仍然不够，因为热裂路径不仅是形貌问题，还是成分问题。能谱分析（energy dispersive spectroscopy, EDS）的加入，使研究者能够把裂纹形貌与晶界偏析、共晶组织和第二相类型直接对应起来。热裂往往与晶界低熔点相、富 Cu 或富 Mg 区域、稀土金属间化合物以及局部偏析带有关。通过对裂纹尖端、裂纹两侧、晶界相和基体区域进行点扫、线扫或面扫，可判断裂纹路径是否与某类脆性相或低熔点相高度重合。

EDS 在含稀土或微量元素的铝合金热裂研究中尤其重要。对 Al-Cu-Mg-RE 体系而言，稀土加入后往往会改变晶界第二相的类型、数量和分布方式，从而影响液相补缩和晶界桥接能力。若 SEM-EDS 观察到晶界析出相由连续网络状转为离散颗粒状，或出现有利于桥接和补缩的特定相，则可以较有说服力地解释热裂敏感性下降的原因。也就是说，EDS 让热裂研究从“看到了裂纹变化”走向“解释了裂纹为何变化”。

a 0.25wt.%V合金能谱分析

c B点能谱结果

b A点能谱结果

A点

B点

#### 图9-3: Al-4.4Cu-1.5Mg-0.15Zr-0.25V 合金裂纹相关区域元素分布的 EDS 分析图

如图9-3所示，裂纹相关区域中白亮相、灰色相及其周围元素分布存在明显差异，说明晶界相组成和元素偏聚状态与裂纹扩展及补缩通道是否畅通密切相关。通过对裂纹附近不同相区的成分分析，可以进一步判断裂纹严重程度的差异究竟更多来自局部偏析、共晶相增多，还是某类第二相导致的晶界脆化，从而建立成分、组织与裂纹行为之间的对应关系。

SEM-EDS 的另一个价值，是把宏观裂纹严重度与微观组织差异关联起来。相同工艺条件下，不同合金可能都在热节区域开裂，但裂纹周围的晶界相、枝晶形貌和偏析程度可能完全不同。通过成分分析，可以进一步判断裂纹严重度差异究竟更多来自局部偏析、共晶相增多，还是某类第二相导致的脆性增强。这对于建立“成分—组织—裂纹”的关联链条非常关键。

在工程应用中，SEM 与 EDS 的配合还具有一个重要优势，即能够在较短周期内完成“形貌识别—成分确认—机理推测”的基本闭环。对于大多数热裂研究而言，研究者并不一定总能获得高质量 TEM 样品，也不一定每次都需要进行复杂的三维断层观察，此时 SEM-EDS 就成为最具可操作性的组合方案。尤其在比较不同合金成分、不同浇注温度或不同模具温度下热裂差异时，只要显微形貌和成分分布的变化趋势足够稳定，SEM-EDS 已经能够提供较强的解释力。

不过，SEM-EDS 也存在边界。EDS 对极薄界面层和纳米尺度析出物的定量能力有限，谱图还可能受到分析体积和相互叠加影响；SEM 本身也主要提供二维表面或断口信息，难以完整重构裂纹三维连通状态。因此，SEM-EDS 最适合回答“裂纹周围有什么”“这些相分布在哪里”“它们与裂纹路径有何对应关系”，但若要进一步解释纳米级界面结构和强化相状态，就需要 TEM 继续深入。

- 9.1.3 透射电子显微镜（TEM）表征

透射电子显微镜（transmission electron microscopy, TEM）在热裂研究中的使用频率通常低于 OM 和 SEM，但它对揭示深层机制具有不可替代的价值。很多热裂敏感性的差异，并不直接表现为宏观裂纹更多或更长，而是体现在纳米尺度析出相、晶界膜层、位错累积和亚晶结构差异上。对于这类问题，OM 和常规 SEM 已接近能力上限，而 TEM 可以通过明场像、暗场像、选区电子衍射以及高分辨成像，直接识别细小析出相和界面结构。

TEM 的第一项典型用途，是分析热裂敏感性相关的纳米析出物与弥散相。对含 Cu、Mg、Mn、Zr 或稀土元素的铝合金而言，凝固后形成的细小析出物与后续热处理析出相会影响晶粒长大、晶界稳定性和高温承载能力，从而间接影响热裂行为。如果某一成分优化方案既降低了热裂，又维持了较高强度，那么 TEM 往往是解释这一“强度—抗裂兼顾”现象的关键工具，因为它能显示强化相的尺寸、分布和弥散程度。

TEM 的第二项用途，是分析晶界局部结构。热裂的本质位置在晶界，因此晶界附近是否存在极薄膜层、非平衡共晶残留、纳米脆性析出物连续聚集，或者位错在晶界附近高度塞积，都会改变局部失效行为。OM 和 SEM 可以告诉研究者裂纹沿哪条晶界扩展，但无法充分解释“为什么这条晶界更脆弱”。TEM 则有能力把裂纹路径现象还原为可解释的界面结构问题。

TEM 在热裂研究中的第三个意义，是帮助识别抗裂机制。若某一合金由于稀土或微量元素加入而热裂敏感性下降，仅凭 OM 和 SEM 只能看到晶粒细化或裂纹变少；TEM 则可以进一步说明是否形成了有利于晶界稳定的纳米相、是否改善了析出状态、是否降低了局部位错集中，从而把宏观抗裂效果与微观结构依据联系起来。TEM 还适用于识别某些在 SEM 下难以准确判定的强化相和弥散相。对于 Al-Cu-Mg-Zr-V 或 Al-Cu-Mg-Zr-Y 一类体系，晶内针状、棒状及块状相往往与高温力学性能及晶界稳定性有关。若只依赖 SEM，虽然可以观察到相的大致轮廓，但难以在细尺度上确认其形貌和分布特征；而通过 TEM，可更准确地揭示析出相在晶内的分布方式以及其与基体之间的关系。这些信息虽然不直接表现为裂纹图像，却能从组织基础层面解释热裂敏感性的差异。

从章节组织角度看，TEM 在本章中的作用不应被理解为“必须补上的高端表征”，而应被视作对前述 OM 与 SEM-EDS 观察结果的深化。换言之，若 OM 已经识别出晶粒和裂纹路径差异，SEM-EDS 已经揭示出晶界相与元素偏聚特征，那么 TEM 的价值就在于继续回答：这些组织状态为什么会稳定或不稳定，这些纳米尺度析出相为何会改善或削弱晶界抗裂能力。

但 TEM 并不适合承担大范围热裂筛查任务。它的样品制备要求高，常需电解双喷、离子减薄或 FIB 定位制样；观察面积小，代表性问题突出；而且真正位于裂纹尖端或晶界薄膜的区域本身就很脆弱，制样过程容易带来扰动。因此，TEM 更适合在 OM、SEM 和 EDS 已经明确总体规律后，对最有代表性的区域进行精细验证，而不宜作为常规热裂表征的第一手段。如图9-4所示，晶内可见针状、棒状以及块状析出相与弥散相。这些细尺度相组成反映了合金在纳米尺度下的组织特征，并进一步影响晶界稳定性和高温开裂行为。与 OM 和 SEM 相比，TEM 更适合用于识别细小析出相和弥散相的形貌、尺寸及分布状态，从而为解释热裂敏感性的细尺度组织基础提供支持。

a 高倍下Al2CuMg相和Al11V相透射分析

b 低倍下Al2CuMg相和Al11V相透射分析

Al2CuMg相

Al11V相

Al2CuMg相

Al11V相

1μm

1μm

#### 图9-4: 合金析出相与弥散相的 TEM 图

- 9.2 热裂缺陷的定量表征与评价

热裂研究若只停留在“看见裂纹”的层面，就难以支撑成分筛选、工艺比较和模型验证。要让不同合金、不同壁厚、不同模具温度或不同加载条件下的热裂行为真正具有可比性，必须把显微观察结果转化为可重复、可统计、可分级的量化指标。这一过程就是热裂的定量表征与评价。与前述微观表征侧重“裂纹长什么样、在哪里、与什么组织对应”不同，定量评价更关注“裂得多严重”“不同样品差多少”“这些差异能否用统一指标表达”。

从方法论上讲，热裂评价至少要满足三个要求。其一，指标应与实际危害对应，例如贯穿裂纹的危害通常显著大于局部未贯通微裂纹。其二，指标应具备重复性，保证不同操作者和不同批次样品在统一规则下可获得相近结论。其三，指标应能与显微组织、工艺参数或数值模型建立联系，而不是只做经验评分。正因为如此，热裂评价往往不是单一指标，而是几何量测、经验分级和判据参数的组合。

从研究设计角度看，评价指标的选择通常服务于具体问题：若目标是快速比较材料敏感性，更适合使用宏观裂纹数量、临界直径和 CSC；若目标是解释裂纹扩展方式，则更强调裂纹宽度、面积分数与显微组织之间的关系；若目标是与数值模拟衔接，则 HTI、等效应力和局部危险区分布更有价值。

- 9.2.1 热裂尺寸与分布的定量分析

热裂尺寸与分布的量化，是最直接的一类评价方法。所谓尺寸，通常包括裂纹长度、裂纹宽度、裂纹面积、张开位移和贯穿程度；所谓分布，则包括裂纹在不同区域的数量、密度、集中程度以及与热节、壁厚变化区和约束位置之间的对应关系。通过这些指标，原本以图像形式存在的裂纹信息才能转化为可比较的数据。

裂纹长度和裂纹数量统计是最基础的量化方式。对于试棒类样品，常统计主裂纹长度、支裂纹数量以及试样是否完全断裂；对于截面类样品，常统计单位面积内裂纹条数、平均裂纹长度和最大裂纹长度。这类方法直观、便于理解，尤其适合比较不同成分或不同工艺参数下的热裂变化趋势。例如，在试样直径增大时裂纹总长度下降，通常可说明约束程度或热节强度减弱导致热裂倾向下降。

裂纹宽度和裂纹张开量是对长度统计的重要补充。裂纹长度主要反映扩展范围，裂纹宽度则更直接反映张开程度和失效严重度。对于开放热裂，宽度往往与局部拉伸应变和液相补缩失效程度直接相关；对于偏析热裂或局部液相填充裂纹，宽度可能较小，但依然具有重要的质量意义。Bagheri 等人正是通过 SEM 图像测量不同加载速率下裂纹平均宽度和裂纹数量，建立了裂纹几何量与有效应变之间的关系。裂纹宽度测量因此不仅服务于形貌描述，也可反向支撑定量判据。

wc=1ni=1nwi

式中，wc为裂纹平均宽度，wi 为第i条裂纹的宽度，n为参与统计的裂纹数量。平均裂纹宽度越大，通常意味着局部张开程度越高，也反映出裂纹扩展更为充分。

如图9-5所示，不同裂纹开口宽度和裂纹数量可以在高倍率图像中直接测量。裂纹宽度越大，通常意味着局部张开程度越高；而裂纹数量的变化则反映了应变分配和裂纹扩展方式的差异。将这类几何量化结果与合金成分、组织状态和外部加载条件联系起来，可以把裂纹形貌描述进一步转化为可比较的定量评价指标。

#### 图9-5: 基于 SEM 的裂纹宽度示意图

裂纹面积分数是进一步提高综合性的指标。对于二维金相图像，可将裂纹投影面积与总观察面积之比定义为裂纹面积分数。与单独统计裂纹条数相比，面积分数对裂纹是否分叉、局部是否张开以及裂纹总体损伤程度更敏感。但该方法对图像分割质量要求高，若裂纹边界模糊、存在腐蚀坑或第二相灰度接近裂纹区域，则阈值设定会显著影响结果。因此，面积分数分析通常需要配合人工校核。

Af=AcrackAtotal×100%

式中，Af为裂纹面积分数，Acrack为裂纹在观察视场中的投影面积，Atotal为该视场总面积。该指标可用于描述裂纹总体损伤程度，尤其适合与图像分析软件结合进行多视场统计。

裂纹空间分布分析则更适合铸件型和多通道试样。热裂并不是在整个样品中均匀发生，而往往集中在热节、截面突变区、厚薄过渡区和约束最强位置。定量分析时，可以把试样划分为若干功能区域，分别统计裂纹数量、长度总和或面积分数，从而构建“敏感区裂纹指数”。已有研究中，热节附近区域被定义为热裂敏感区，不同试样直径下该区域的等效应力、HTI 值和裂纹严重度之间具有较好对应关系。这种“区域化统计”对于理解几何约束与热裂分布之间的关系十分有用。

图像分析软件在这一节中扮演着实际操作层面的核心角色。无论是裂纹长度、裂纹宽度还是晶粒尺寸统计，都离不开标准化采图和数字图像处理。常见的软件包括 ImageJ、Image-Pro Plus 以及商业金相分析平台。裂纹和组织最好在统一倍率、统一光照和统一阈值规则下处理，否则不同样品之间的统计结果可比性会显著下降。由此可见，定量表征不仅涉及指标选择，也涉及数据采集与处理规则的一致性。

在实际统计中，还需要注意观察视场数量和抽样位置的代表性。若仅在裂纹最明显的局部区域选取少量图像，得到的平均宽度、面积分数或裂纹数量往往会高估整体损伤程度；反之，若只在组织较均匀且裂纹较少的区域统计，又可能低估热裂敏感性。

- 9.2.2 热裂严重程度的评价指标与分级

仅靠裂纹几何量并不足以完全表达热裂严重程度，因为热裂危害不仅取决于裂纹多长、多宽，还取决于是否贯通、是否导致试样断裂、是否位于关键区域以及是否还存在液膜愈合能力。因此，在铝合金热裂研究中，除了几何量测之外，还发展出多种严重程度评价指标和分级方法。

第一类是基于凝固路径和脆弱时间概念的热裂敏感性指标，其中最典型的是 Clyne-Davies 模型给出的 CSC 指数。其中，CSC 可表示为脆弱阶段持续时间与可补缩阶段持续时间之比，即
CSC=tVtR

式中，tV为脆弱阶段持续时间，tR为液相仍可进行有效补缩阶段的持续时间。CSC值越大，表示合金在补缩受限状态下停留的时间越长，热裂敏感性通常越高；反之，CSC值较小时，说明合金在凝固后期保持了更有利的补缩条件，热裂倾向相对较低。

该指标的实际价值在于，它把显微组织、凝固路径和热裂倾向联系在了一起。不同合金在凝固区间宽度、固相分数增长速率以及残余液相数量方面存在明显差异，因此即使宏观裂纹形貌相近，其 CSC 值也可能不同。换言之，CSC 更适合回答“材料本身在凝固后期是否更脆弱”，而不直接回答“裂纹最终出现在什么位置”。因此，在使用 CSC 时，最好与显微裂纹分布或宏观裂纹等级结合解释。

CSC 的优点在于输入参数相对明确，可由热分析曲线或 fs-T 关系推得，因此适合不同合金体系的初步比较。在 Al-4.4Cu、Al-6.8Si 和 2024 铝合金的对比中，CSC 排序与实际裂纹严重程度排序较一致，说明该指标在热裂敏感性比较方面具有较强实用性。

第二类是基于数值模拟结果的风险指标，例如 ProCAST 中的 HTI（Hot Tearing Indicator）。该类指标把凝固过程中的应变积累、热节区域应力状态和局部失稳倾向整合到统一参数中，用于预测热裂可能发生的位置和相对严重程度。它的优势在于可同时考虑材料、几何和工艺因素，因此特别适合复杂铸件或多参数工艺优化研究。已有结果表明，HTI 最大值分布与热节敏感区的裂纹严重度之间具有较好对应关系，可作为实验观察的重要补充。但应注意，这类指标对材料参数和边界条件的依赖较强，必须与实验结果交叉验证。

#### 图9-6: 直径 6mm 试样的CSC、最大等效应力与最大 HTI 值对比图

如图9-6所示，CSC、最大等效应力和最大 HTI 值的变化规律与实际裂纹严重程度具有较好一致性。说明这类参数不仅能够反映不同合金体系的热裂敏感性差异，也能够在不同试样条件下提供较稳定的风险排序依据。对于定量评价而言，这种由实验裂纹结果与理论或数值参数相互印证的关系，具有较强的参考价值。

从应用角度看，HTI 与 CSC 的作用并不完全相同。CSC 更偏重凝固阶段的时间尺度划分，而 HTI 更偏重热—力耦合条件下风险区域的识别。前者适合进行材料体系之间的敏感性比较，后者更适合在具体工艺和具体铸件几何条件下分析危险位置。因此，在热裂评价中将二者结合使用，通常比单独依赖某一种指标更能反映实际情况。

此外，HTI 的解释还应与图像证据相互印证。如果某一区域的 HTI 值较高，而显微观察又显示裂纹优先在该处萌生或扩展，则说明数值模拟对热裂危险位置的识别具有较好可信度；若二者差异较大，则需要反过来检查模型的材料参数、边界条件或裂纹判定阈值是否合理。因此，HTI 更适合作为实验观察的补充工具，而不是完全替代显微和宏观评价。

第三类是基于裂纹宏观形貌的经验分级指标，例如 HTS 等级、HTS1 指数、裂纹评分法和断裂等级法。其基本思想是将裂纹按严重程度划分为若干等级，例如细发状裂纹、轻微裂纹、严重裂纹以及完全分离。与前两类指标相比，这种方法更直观，便于工程使用和批量试样筛选，但也更依赖分级标准的一致性。分级体系设计得越清晰，经验指标的可重复性越高；反之，不同实验者之间容易出现判断偏差。

综述文献对这类分级方法已有较系统归纳。相关评述将热裂缺陷分为 hairline、light、severe 和 complete separation 等不同等级，并结合约束杆类模具说明如何根据裂纹位置和裂纹程度计算热裂倾向值。由此可见，热裂评价并不总是依赖复杂模拟，很多工程场景下仍然采用简单、稳定、可现场操作的宏观分级体系。分级评价的优点在于直观和便于实施。对于生产现场或批量试样比较而言，研究者并不总是需要复杂的数值模拟或大量图像处理参数，很多时候只需要先判断裂纹是细发状、轻微、严重还是已经完全分离，就足以完成初步筛选。因此，宏观分级并不是“低水平方法”，而是热裂评价中不可缺少的一层。它尤其适合与 OM 和宏观裂纹照片结合使用，在早期筛选阶段快速区分不同工艺或不同成分的热裂倾向。

不过，宏观分级也存在明显局限。第一，它对操作者经验有一定依赖，不同研究者在界定“轻微裂纹”和“严重裂纹”时可能存在主观差异。第二，它通常反映的是最终结果，而不是裂纹形成过程中晶间液膜、应力积累和补缩能力的演变。第三，它对微裂纹、局部偏析热裂或未完全贯通的裂纹源不够敏感。因此，在使用宏观分级时，更适合把它定位为“结果层面的经验评价”，而不应让它替代显微组织分析和过程性指标。

如图9-7所示，热裂缺陷可由细发状裂纹逐步发展为轻微裂纹、严重裂纹以及完全分离。不同等级之间在裂纹长度、开口宽度和贯通程度上存在明显差异，因此该分级图能够为宏观热裂的经验评分、工程判定以及不同试样之间的严重程度比较提供直观依据。

#### 图9-7: 热裂缺陷不同严重等级的分级示意图

除了宏观分级，液膜相关的收缩应力测试也提供了另一种很有价值的评价维度。凝固末期液膜收缩力测试装置可以通过液膜收缩应力—时间—温度曲线识别热裂萌生温度和临界收缩应力，并据此分析液膜补缩能力对热裂倾向的影响。这种方法的意义在于，它把“最终裂纹结果”的评价向前推进到了“裂纹萌生条件”的评价，使热裂表征不再仅依赖最终断口或最终宏观裂纹。

#### 图9-8: 凝固末期液膜收缩力测试装置

如图9-8所示，该装置能够在凝固末期同步记录温度与液膜收缩应力变化，从而为确定热裂萌生温度和临界收缩应力提供实验基础。与单纯依据最终裂纹形貌进行评价相比，这种方法能够把评价过程前移到裂纹萌生阶段，更有利于分析液膜补缩能力与热裂形成之间的关系。

液膜收缩应力方法与前述评价指标相比，具有更强的过程性特征。它关注的不是裂纹已经形成后的宏观后果，而是裂纹萌生时液膜是否还能提供足够补缩、局部收缩应力是否已超过液膜自身承载极限。因此，这一方法特别适合用于分析热裂形成的临界条件，也适合与液膜理论和晶间桥接机制结合讨论。

这类方法的突出意义在于，它能够把“什么时候开始裂”这一问题显式化。传统宏观裂纹观察往往只能在凝固结束后看到最终缺陷，而液膜收缩应力测试则有可能把热裂萌生时对应的温度、时间和应力状态记录下来。对于机理研究而言，这种信息非常关键，因为热裂并不是在整个凝固过程中都同等容易发生，而是通常集中在极窄的脆弱温度区间内。当能够把萌生温度和临界收缩应力确定下来时，热裂研究就从结果描述进一步转向临界条件识别。

同时，液膜收缩应力法也有助于把微观观察与宏观评价连接起来。如果在裂纹处显微组织中观察到液膜补缩痕迹，而在液膜收缩应力曲线中又能识别出对应的应力释放或临界转折，那么这两类证据就能相互支撑：前者说明裂纹附近确实存在液膜作用，后者则说明液膜在何种条件下已不足以维持晶间连续性。由此，热裂研究的证据链条可以从“看到了液膜痕迹”进一步延伸到“测到了液膜失效条件”。

各类指标之间存在明显层次关系。裂纹长度、宽度和面积分数属于几何层面的直接评价；CSC 属于凝固路径层面的敏感性指标；HTI 属于热—力耦合数值风险指标；HTS、HTS1 和宏观分级属于工程经验评价指标；液膜收缩应力和热裂萌生温度则更接近形成条件评价。不同研究目标下，对应的指标组合也不同。若目的是比较材料本身敏感性，可优先采用 CSC 与裂纹形貌统计；若目的是优化热节设计和模具条件，则应结合 HTI 与敏感区裂纹分布；若目的是建立更接近机理的评价体系，则液膜收缩应力和裂纹萌生温度更有价值。

从方法整合的角度看，第九章所讨论的表征与评价体系并不是彼此孤立的。通常的研究路径是：先通过 OM 判断组织和裂纹的总体分布，再通过 SEM 与 EDS 分析裂纹附近的细尺度形貌和成分特征，必要时用 TEM 进一步说明纳米尺度相组成，最后再利用裂纹几何量、宏观分级、CSC、HTI 或液膜收缩应力等指标完成评价。这种由“观察—解释—量化”构成的链条，正是铝合金热裂研究从定性认识走向定量比较的关键。

在这一链条中，各类方法的“信息层级”并不相同。OM 和宏观分级更多回答“裂纹发生在哪里、程度如何”；SEM 与 EDS 更多回答“裂纹为什么沿这一位置扩展、周围相组成如何”；TEM 更多回答“细尺度组织基础是什么”；而 CSC、HTI 及液膜收缩应力法则进一步回答“如何把这些观察结果转化为可比较、可预测的指标”。只有充分理解这一信息层级，才能避免在分析中把本应用于结果描述的方法拿去解释机制，或者把本应用于机理讨论的表征手段误当成生产评价指标。

综上，铝合金热裂表征技术并不是显微设备和评价指标的简单罗列，而是从宏观裂纹观察、显微组织识别、成分与界面分析，再到几何量测、经验分级和判据化评价的完整证据链。OM 适合快速识别裂纹路径和组织背景，SEM/EDS 负责揭示裂纹周围的高倍率形貌和成分特征，TEM 则在纳米尺度解释抗裂或致裂机制；在此基础上，裂纹长度、裂纹宽度、面积分数、CSC、HTI、HTS1 以及液膜临界收缩应力等指标，又共同构成了热裂严重程度的多层评价体系。只有在这种“显微证据 + 定量指标”相结合的框架下，热裂研究才能真正从“看见裂纹”走向“理解裂纹并控制裂纹”。