## Slide 1
6JORNINC - 1 JORPROCIV 2018
Universidade de Coimbra
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018
Caracterização Térmica e Mecânica de Materiais Refratários: O Estado de Arte
Rafael Oliveira
Prof. João Rodrigues
Dr. João Pereira

## Slide 2
2
O processamento de diversos produtos possui etapas que são realizadas em altas temperaturas.
Para atender tais demandas, são necessários materiais que suportem temperaturas ainda mais elevadas.
Portanto, as cerâmicas refratárias têm importância fundamental nos processos produtivos de diversos materiais, tais como ferro, aço, vidro, cerâmicas, cimento e dentre outros.
Cerâmicas Refratárias
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018
Foto por Viktor Mácha

## Slide 3
3
Caracterização Térmica e Mecânica de Materiais Refratários
  Densidade e porosidade
  Resistência à compressão
  Módulo de ruptura
  Wedge Split Test
  Creep em compressão
  Refratariedade sob carga
  Resistência ao choque térmico
  Condutividade térmica
Conteúdo
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018

## Slide 4
4
A densidade e a porosidade de cerâmicas refratárias podem ser obtidos conforme as seguintes normas europeias:
  EN 993-1 - Methods of test for dense shaped refractory products - Part 1: Determination of bulk density, apparent porosity and true porosity
  EN 993-2 - Methods of test for dense shaped refractory products - Part 2: Determination of true density
Determinação da densidade e porosidade
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018
A densidade do material refratário pode ser utilizada como indicativo de sua resistência mecânica.
A porosidade do material pode ser utilizada como indicativo da melhor aplicação do material.
  Refratários densos: porosidade real abaixo de 45%
  Refratários isolantes: porosidade real acima de 45%

## Slide 5
5
A resistência à compressão de cerâmicas refratárias pode ser obtida conforme
  EN 993-5 - Methods of test for dense shaped refractory products - Part 5: Determination of cold crushing strength
Determinação da resistência à compressão
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018
Provetes cilíndricos ou cúbicos
  Cilíndricos: Ø=h=50 mm
  Cúbicos: lados de 50 mm
Ensaio realizado com controle de carga: 1,0 ± 0,1 MPa/s
A resistência à compressão pode ser determinada em temperatura ambiente e em altas temperaturas.

## Slide 6
6
Módulo de ruptura é a máxima tensão que uma peça prismática pode suportar quando sujeita a flexão em três pontos:
  EN 993-6 - Methods of test for dense shaped refractory products - Part 6: Determination of modulus of rupture at ambient temperature
  EN 993-7 Methods of test for dense shaped refractory products - Part 7: Determination of modulus of rupture at elevated temperatures
Determinação do módulo de ruptura
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018
O ensaio pode ser utilizado para determinação da resistência à tração do material.
O ensaio pode ser feito em temperatura ambiente (MOR) ou em temperaturas elevadas (HMOR)
  Dois pontos de apoio
  Um ponto de aplicação de carga

## Slide 7
7
Método para determinação da resistência à tração de cerâmicas refratárias.
Permite uma propagação estável da fissura para provetes relativamente grandes.
Uma carga vertical é aplicada sobre a cunha, e transmitida ao provete pelos elementos de transição de carga:
A resistência à tração é determinada por:
A energia específica de fratura é determinada por:
Wedge Split Test
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018

## Slide 8
8
A resistência ao creep em compressão de um material refratário pode ser obtida conforme EN 993-9:2000 - Methods of testing dense shaped refractory products - Part 9: Determination of creep in compression
Creep em compressão
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018
No ensaio, um provete é submetido a uma carga constante e aquecido até determinada temperatura.
As deformações são registradas ao longo d do tempo.

## Slide 9
9
ISO 1893:2007 - Refractory products — Determination of refractoriness under load — Differential method with rising temperature
Neste ensaio, uma carga constante é aplicada ao provete (0,2 MPa), que em seguida é aquecido sob taxa constante até a falha.
Refratariedade sob carga
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018

## Slide 10
10
A resistência ao choque térmico é uma propriedade fundamental para a escolha de materiais refratários, visando a prevenção da fragmentação do mesmo em serviço.
Resistência ao choque térmico
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018
DIN 51068 - Testing of ceramic raw and basic materials - Determination of resistance to thermal shock - Water quenching method for refractory bricks
Provetes prismáticos: 5 x 5 x 8 cm
Ciclo de teste
  i) Aquecimento a 1204 ºC (2200ºF) por dez minutos;
  ii) Provetes são colocados em água por dois minutos
  iii) Mantidos à temperatura ambiente por oito minutos
Os ciclos são mantidos até fragmentação do material ou até um total de 40 ciclos

## Slide 11
11
EN 821-2:1997 - Advanced technical ceramics. Monolithic ceramics. Thermo-physical properties. Determination of thermal diffusivity by the laser flash (or heat pulse)
Condutividade térmica
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018
Um pulso de energia é emitida em uma das faces do provete, o calor absorvido é transmitido através do material. A temperatura é medida ao longo do tempo na face oposta. Calcula-se a difusividade térmica, e em seguida a condutividade térmica.

## Slide 12
12
Conclusões
Rafael Oliveira, University of Coimbra, ATHOR Project, November 2018
As propriedades mecânicas dos materiais refratários podem ser utilizadas para prever seu comportamento em serviço.
Algumas das técnicas apresentadas serão adotadas para caracterização das alvenarias refratárias de panelas siderúrgicas.
Esta comunicação faz parte de uma pesquisa de doutoramento sobre a “Caracterização Termomecânica de Alvenarias Refratárias”
ATHOR Project (Advanced THermomechanical multiscale mOdelling of Refractory linings)

## Slide 13
Muito obrigado !
13
Acknowledgments: this work was supported by the funding scheme of the European Commission, Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks in the frame of the project ATHOR - Advanced THermomechanical multiscale modelling of Refractory linings 764987 Grant.
www.etn-athor.eu
rafaelluiz_go@hotmail.com