| Table S1 Fractional Atomic Coordinates (×104) and Equivalent Isotropic Displacement Parameters (Å2×103) for Pb-exchanged ivanyukite. Ueq is defined as 1/3 of the trace of the orthogonalised UIJ tensor. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Atom | x | y | z | U(eq) |
| Ti1 | 6428(3) | 6428(3) | 6428(3) | 22.7(12) |
| Si1 | 5000 | 10000 | 5000 | 26.0(18) |
| Pb1 | 5400 | 10000 | 10000 | 116(5) |
| O2 | 3823(12) | 6177(12) | 6177(12) | 24(4) |
| O1 | 6226(10) | 8808(12) | 6226(10) | 31(3) |
| O3 | 1810(30) | 8190(30) | 8190(30) | 140(30) |

| Table S2 Anisotropic Displacement Parameters (Å2×103) for Pb-exchanged ivanyukite. The Anisotropic displacement factor exponent takes the form: -2π2[h2a*2U11+2hka*b*U12+…]. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atom | U11 | U22 | U33 | U23 | U13 | U12 |
| Ti1 | 22.7(12) | 22.7(12) | 22.7(12) | -0.1(12) | -0.1(12) | -0.1(12) |
| Si1 | 28(3) | 21(4) | 28(3) | 0 | 0 | 0 |
| Pb1 | 207(14) | 71(3) | 71(3) | -29(6) | 0 | 0 |
| O2 | 24(4) | 24(4) | 24(4) | -4(4) | 4(4) | 4(4) |
| O1 | 35(4) | 23(5) | 35(4) | 0(3) | -1(5) | 0(3) |
| O3 | 140(30) | 140(30) | 140(30) | -48(16) | 48(16) | 48(16) |

| Table S3 Bond Lengths for Pb-exchanged ivanyukite. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Atom | Atom | Length/Å |  | Atom | Atom | Length/Å | Atom | Atom | Length/Å |
| Ti1 | O2 | 2.052(8) |  | Si1 | O12 | 1.642(10) | O3 | Pb11 | 2.955(8) |
| (8Ti1 | O21 | 2.052(8) |  | Si1 | O16 | 1.642(10) | O3 | Pb12 | 2.955(8) |
| Ti1 | O22 | 2.052(8) |  | Si1 | O1 | 1.642(10) | O3 | Pb13 | 2.955(8) |
| Ti1 | O14 | 1.870(10) |  | Si1 | O17 | 1.642(10) |  |  |  |
| Ti1 | O15 | 1.870(10) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ti1 | O1 | 1.870(10) |  |  |  |  |  |  |  |

11-X,1-Y,+Z; 21-X,+Y,1-Z; 3+X,1-Y,1-Z; 4+Y,+Z,+X; 5+Z,+X,+Y; 6+X,2-Y,1-Z; 71-X,2-Y,+Z